KIỂM TRA ĐỔ BÊ TÔNG SÀN CỘT VÁCH

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Máy thủy bình

- Thước dây, thước cuộn

- Bình sơn

2, Tài liệu:

- Bản vẽ thiết kế/shopdrawings được phê duyệt

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

- Hồ sơ vật tư được duyệt

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiểm tra điều kiện trước khi đổ bê tông | - Quay toàn cảnh khu vực: ván khuôn, cốt thép, hệ chống, vệ sinh bề mặt, thép chờ, ống gen... đều hoàn chỉnh và sạch. | Đã nghiệm thu ván khuôn – cốt thép trước khi đổ (TCVN 4453:2018). | ☐ |
|  | Kiểm tra đường vận chuyển bê tông | - Quay tuyến ống bơm hoặc xe bê tông: sạch, không tắc, có biện pháp che chắn, an toàn. | Tránh rò rỉ bê tông, đảm bảo khoảng cách ≤ 30 m đối với đổ trực tiếp. | ☐ |
|  | Kiểm tra mác bê tông và chứng chỉ | - Quay cận cảnh phiếu xuất bê tông thương phẩm hoặc nhãn trên trạm trộn (mác, độ sụt, giờ xuất). | Kiểm tra phù hợp hồ sơ thiết kế; lưu phiếu giao nhận. | ☐ |
|  | Kiểm tra độ sụt (độ dẻo) bê tông | - Quay công nhân thử độ sụt tại công trường: đổ phễu, rút lên, đo độ lún bằng thước. | Độ sụt phù hợp 10–14 cm cho sàn, 8–12 cm cho cột, vách (TCVN 3106:1993). | ☐ |
|  | Kiểm tra thời gian vận chuyển | - Ghi rõ giờ xuất và giờ đổ bê tông; quay đồng hồ hoặc phiếu. | Thời gian ≤ 90 phút kể từ khi trộn xong (TCVN 4453:2018, mục 6.5). | ☐ |
|  | Kiểm tra trình tự đổ bê tông | - Quay video từ lúc bắt đầu: đổ theo từng lớp 30–50 cm, di chuyển đều, không dồn cục. | Đổ liên tục, tránh ngắt quãng quá 30 phút giữa các mẻ. | ☐ |
|  | Kiểm tra công tác đầm bê tông | - Quay công nhân sử dụng đầm dùi và đầm bàn: đầm đều, không để lỗ rỗng, không chạm cốt thép. | Mỗi vị trí đầm 20–30 giây; khoảng cách giữa các lần đầm ≤ 1,5 bán kính ảnh hưởng. | ☐ |
|  | Kiểm tra cao độ mặt sàn | - Dùng máy laser hoặc thước nivô, quay rõ điểm kiểm tra cao độ so với mốc chuẩn. | Sai số cao độ ±10 mm (TCVN 4453:2018, bảng 6). | ☐ |
|  | Kiểm tra độ phẳng mặt bê tông | - Dùng thước dài 2 m áp trên mặt sàn; quay cận cảnh khe hở. | Sai số độ phẳng ≤ 5 mm/2 m chiều dài. | ☐ |
|  | Kiểm tra bề mặt hoàn thiện sau đổ | - Quay bề mặt bê tông sau khi xoa phẳng: không rỗ, không đọng nước, không nứt. | Có thể che phủ nilon, bạt ẩm ngay sau khi kết thúc xoa. | ☐ |
|  | Kiểm tra công tác bảo dưỡng bê tông | - Quay hoạt động tưới nước giữ ẩm hoặc che phủ; ghi thời gian bắt đầu bảo dưỡng. | Duy trì ẩm liên tục ≥ 7 ngày (TCVN 8828:2011). | ☐ |
|  | Kiểm tra mẫu thử bê tông | - Quay cảnh lấy mẫu (3 viên/lô) và ghi nhãn rõ: mác, vị trí, thời gian lấy. | Nén mẫu ở tuổi 7 và 28 ngày (TCVN 3105:1993). | ☐ |
|  | Kiểm tra an toàn khi đổ bê tông | - Quay tổng thể hiện trường: công nhân mang đồ bảo hộ, dây an toàn, sàn thao tác chắc chắn. | Theo QCVN 18:2021/BXD – An toàn lao động xây dựng. | ☐ |