KIỂM TRA ỐP ĐÁ MẶT DỰNG

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Thước kéo: 5m

- Thước góc ke

- Máy lazer (còn hạn kiểm định/hiệu chỉnh)

- Phấn trắng

2, Tài liệu:

- Bản vẽ Shopdrawing chi tiết được duyệt

- Hồ sơ thiết kế thi công chi tiết được duyệt.

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiểm tra vật liệu gạch, vữa | Quay rõ nhãn bao xi măng, cát, mác vữa; quay cận viên gạch, đập thử kiểm tra âm thanh, độ cứng. | Gạch đúng loại (gạch đất nung, block, bê tông...), không nứt, mẻ; vữa đúng mác theo thiết kế (M75–M100). | ☐ |
|  | Kiểm tra vật liệu đá và phụ kiện | Kiểm tra chủng loại theo bản vẽ; kiểm tra bề mặt đá (không nứt, mẻ, cong), độ dày; kiểm tra keo, vữa, thanh đỡ, pat inox… | Đá đúng loại, đồng bộ màu sắc; phụ kiện đúng thiết kế. | ☐ |
|  | Kiểm tra bề mặt tường nền trước khi ốp | Gõ kiểm tra tường rỗng; đo độ phẳng; kiểm tra sạch bụi, dầu mỡ; kiểm tra lớp chống thấm (nếu có yêu cầu). | Tường phẳng, không bụi; nếu là tường ngoài phải chống thấm trước. | ☐ |
|  | Định vị tim trục, mốc cao độ | Dùng máy laser/bản vẽ để đặt mốc; kiểm tra vị trí gờ, chỉ, đường ron. | Sai số cho phép ±3mm. | ☐ |
|  | Lắp đặt thanh đỡ, pat liên kết (nếu là đá nặng hoặc ốp cao) | Kiểm tra chủng loại inox, khoảng cách, liên kết vào tường; thử lực lắc nhẹ. | Thanh đỡ/pat inox 304; bắt nở vào tường chắc chắn. | ☐ |
|  | Pha cắt đá, gia công cạnh | Kiểm tra kích thước tấm sau cắt; kiểm tra thẳng cạnh, vuông góc, xử lý mài cạnh. | Sai số kích thước ≤2mm; cạnh mài đều, không sứt. | ☐ |
|  | Thi công ốp đá lên tường | Quan sát lớp keo/vữa bám đều; gõ thử kiểm tra rỗng; kiểm tra cân bằng bằng nivo; kiểm tra khe ron. | Không để rỗng sau tấm đá; ép sát tường; ron đều. | ☐ |
|  | Xử lý ron đá (keo chà ron hoặc silicon) | Kiểm tra màu sắc ron; kiểm tra độ đồng đều; kiểm tra làm sạch mép đá sau thi công. | Màu ron đồng bộ, không lem lên đá. | ☐ |
|  | Kiểm tra các thiết bị gắn trên mặt đá (ổ cắm, chậu, phụ kiện…) | Đo kiểm kích thước lỗ khoét; kiểm tra độ kín của thiết bị; kiểm tra độ phẳng. | Lỗ khoét đúng vị trí; không làm vỡ mép đá. | ☐ |
|  | Vệ sinh và xử lý chống thấm/ chống ố bề mặt đá (nếu có) | Quan sát bằng mắt; thử nước trên bề mặt tại điểm xử lý. | Một số loại đá yêu cầu phủ chống thấm thẩm thấu. | ☐ |
|  | Nghiệm thu hoàn thiện tổng thể | Kiểm tra màu sắc đồng bộ; kiểm tra độ phẳng; dùng đèn chiếu xiên để kiểm tra lỗi; kiểm tra ron và khe tiếp giáp. | Bề mặt sạch, phẳng, không nứt, không lệch màu; ron thẳng hàng. | ☐ |