KIỂM TRA ỐP LÁT

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Thước nhôm dài 2,5m

- Thước kéo: 5m

- Máy lazer (còn hạn kiểm định/hiệu chỉnh)

- Phấn trắng

2, Tài liệu:

- Bản vẽ Shopdrawing chi tiết được duyệt

- Hồ sơ thiết kế thi công chi tiết được duyệt.

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiểm tra vật liệu gạch, keo dán/vữa lát, phụ gia | Quay rõ bao bì, nhãn mác, lô sản xuất của gạch, keo, xi măng, cát; lia qua vài viên gạch mẫu. | Gạch đúng chủng loại, màu sắc, kích thước; không mẻ, nứt; vật liệu dán còn hạn sử dụng, đồng nhất. | ☐ |
|  | Kiểm tra bề mặt nền (đối với lát sàn) hoặc tường (đối với ốp) | Quay toàn bề mặt trước khi thi công; dùng thước nhôm 2m kiểm tra phẳng, lia máy chậm. | Nền/tường sạch, khô, không bụi dầu; sai số phẳng ≤ 5mm/2m. | ☐ |
|  | Kiểm tra cao độ và hướng dốc (nếu có) | Quay thao tác đo bằng nivo, thước, laser tại vài vị trí; đọc miệng kết quả. | Độ dốc thoát nước đúng thiết kế, sai số ±0.5%; cao độ chuẩn theo bản vẽ. | ☐ |
|  | Kiểm tra định vị và chia ô lát | Quay cảnh căng dây, đặt mốc, vạch chia; lia qua khu vực đã chia ô. | Ô lát hợp lý, không có viên nhỏ <1/4 viên; gạch được bố trí thẩm mỹ. | ☐ |
|  | Kiểm tra công tác trộn keo/vữa | Quay quá trình trộn; dùng bay đảo, chỉ rõ độ dẻo. | Vữa trộn đều, không khô, không tách nước; dùng trong thời gian cho phép. | ☐ |
|  | Kiểm tra quá trình lát/ốp gạch | Quay cận thao tác công nhân trải vữa/keo, đặt gạch, căn mạch. | Gạch đặt đúng hướng, ấn đều tay; vữa phủ kín mặt sau; mạch đều 2–3mm. | ☐ |
|  | Kiểm tra độ phẳng bề mặt | Dùng thước nhôm 2m hoặc nivo kiểm tra; lia camera chậm dọc – ngang. | Sai lệch ≤ 3mm/2m; bề mặt không gồ ghề, không vênh mép. | ☐ |
|  | Kiểm tra mạch gạch | Quay cận mạch ngang – dọc; quay tay chỉ và đo khoảng cách mạch. | Mạch thẳng, đều; keo chít kín, không rỗ; màu đồng nhất. | ☐ |
|  | Kiểm tra gõ búa cao su (kiểm tra rỗng) | Sau 24h, quay thao tác gõ búa cao su trên mặt sàn. | Âm thanh đặc, không rỗng; gạch bám chắc, không bong. | ☐ |
|  | Kiểm tra vệ sinh và hoàn thiện tổng thể | Quay toàn cảnh khu vực ốp lát; lia chậm và đều. | Không dính keo, không ố màu, mặt gạch sạch, đồng đều. | ☐ |