KIỂM TRA CỐT THÉP CỘT VÁCH

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Máy thủy bình

- Thước dây, thước cuộn

- Bình sơn

2, Tài liệu:

- Bản vẽ thiết kế/shopdrawings được phê duyệt

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

- Hồ sơ vật tư được duyệt

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiểm tra chủng loại, đường kính thép | - Dùng thước kẹp hoặc so sánh bằng mắt ký hiệu trên thanh thép (D16, D20…). Quay cận cảnh ký hiệu thép hoặc nhãn bó thép. | Thép đúng chủng loại, đường kính theo bản vẽ; có chứng chỉ xuất xưởng. | ☐ |
|  | Kiểm tra bề mặt thép | - Quay cận cảnh: thép sạch, không rỉ sét, không dính dầu mỡ, đất bẩn. | Không được phép rỉ vảy, dầu, bùn. (TCVN 4453:2018). | ☐ |
|  | Kiểm tra bố trí thép dọc cột/vách | - Quay toàn bộ khung thép; đếm số thanh thép, khoảng cách giữa các thanh bằng thước cuộn. | Số lượng, vị trí, khoảng cách đúng bản vẽ. | ☐ |
|  | Kiểm tra khoảng cách giữa các thanh (đai hoặc thép cấu tạo) | - Đo bằng thước cuộn và quay rõ kết quả; kiểm tra vài vị trí đại diện. | Sai số cho phép ±10 mm (TCVN 4453:2018). | ☐ |
|  | Kiểm tra chiều cao cột/vách và chiều dài nối chồng | - Đo bằng thước thép, quay cận cảnh vị trí mối nối chồng hoặc nối buộc. | Chiều dài nối chồng ≥ 30–40d (với d là đường kính thanh). | ☐ |
|  | Kiểm tra vị trí mối nối chồng (nếu có) | - Quay cận cảnh mối nối; đảm bảo các mối nối không tập trung cùng mặt cắt. | Không nối quá 50% số thanh trong cùng tiết diện. | ☐ |
|  | Kiểm tra buộc thép (liên kết các thanh) | - Dùng tay lắc thử; quay rõ nút buộc, vị trí neo đai. | Dây buộc chắc chắn, không lỏng, không gãy. | ☐ |
|  | Kiểm tra lớp bê tông bảo vệ | - Đặt thước đo hoặc viên kê, quay cận cảnh kê thép tại nhiều vị trí. | Bê tông bảo vệ ≥ 25 mm (cột trong nhà), ≥ 40 mm (cột ngoài nhà). | ☐ |
|  | Kiểm tra vị trí thép chờ dầm/sàn hoặc liên kết cấu kiện khác | - Quay cận cảnh vị trí thép chờ; đối chiếu với bản vẽ. | Sai số vị trí cho phép ±10 mm. | ☐ |
|  | Kiểm tra cố định khung thép trước khi lắp ván khuôn | - Dùng tay lắc khung thép, quay video khi lắc nhẹ để thấy độ ổn định. | Khung thép cố định chắc chắn, không nghiêng, không xê dịch. | ☐ |
|  | Kiểm tra vệ sinh hố cột/vách trước khi đổ bê tông | - Quay toàn bộ khu vực chân cột, chân vách: sạch, không rác, không nước đọng. | Phải vệ sinh sạch, không vật cản trước khi đổ bê tông. | ☐ |
|  | Kiểm tra an toàn khi làm việc | - Quay toàn cảnh khu vực thao tác: giàn giáo, sàn thao tác, dây an toàn. | Theo QCVN 18:2021/BXD – ATLĐ khi thao tác trên cao. | ☐ |