KIỂM TRA LỚP CHỐNG THẤM

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Máy thủy bình

- Thước dây, thước cuộn

- Bình sơn

2, Tài liệu:

- Bản vẽ thiết kế/shopdrawings được phê duyệt

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

- Hồ sơ vật tư được duyệt

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiểm tra điều kiện thời tiết | - Ghi lại khi quay video: thời tiết khô ráo, không mưa, không ẩm ướt. | Nhiệt độ thi công ≥ 10°C, độ ẩm không khí ≤ 85% (TCVN 9407:2012). | ☐ |
|  | Kiểm tra bề mặt trước khi thi công | - Quan sát và quay cận cảnh: bề mặt bê tông, tường khô, sạch, không bụi, không dầu mỡ, không dính vữa vụn. | Bề mặt ẩm nhẹ là đạt, không được đọng nước. | ☐ |
|  | Kiểm tra xử lý khe nứt, góc chân tường | - Quay chi tiết tại vị trí góc và khe: đã trám kín bằng vữa chống thấm hoặc keo PU, tạo bo góc lượn R=20–30 mm. | Theo hướng dẫn của nhà sản xuất và TCVN 9407:2012, mục 6.3. | ☐ |
|  | Kiểm tra lớp lót (primer) | - Quay khi thi công: quét lớp lót mỏng, đều, phủ kín bề mặt, không bỏ sót. | Pha loãng đúng tỉ lệ; thời gian khô lớp lót ≥ 1–2 giờ trước khi quét lớp chính. | ☐ |
|  | Kiểm tra vật liệu chống thấm | - Quay cận cảnh bao bì, tên sản phẩm, hạn sử dụng, mã lô. | Sản phẩm còn hạn, có chứng nhận hợp chuẩn QCVN 16:2019/BXD. | ☐ |
|  | Kiểm tra pha trộn vật liệu (nếu có 2 thành phần) | - Quay rõ thao tác trộn đều, dùng máy khuấy tốc độ thấp, thời gian trộn ≥ 3 phút. | Tuân theo hướng dẫn NSX; không dùng vật liệu đã đông kết. | ☐ |
|  | Kiểm tra số lớp thi công | - Ghi hình khi quét: ít nhất 2–3 lớp vuông góc nhau (lớp sau vuông góc lớp trước). | TCVN 9407:2012 quy định tối thiểu 2 lớp chống thấm. | ☐ |
|  | Kiểm tra độ dày màng chống thấm | - Dùng thước đo khi màng khô hoặc cào nhẹ để thấy độ dày tương đối; quay rõ. | Tổng độ dày sau khô ≥ 0.8–1.2 mm (tuỳ sản phẩm). | ☐ |
|  | Kiểm tra độ phủ và tính liên tục | - Quay cận cảnh mặt màng sau khi khô: màu đều, không chỗ hở, không bong rộp, không lẫn bụi. | Không được có vết nứt, bọt khí hoặc lớp bong tróc. | ☐ |
|  | Kiểm tra thời gian khô và chờ lớp kế tiếp | - Ghi hình đồng hồ hoặc mô tả: lớp sau thi công khi lớp trước khô hoàn toàn (2–4h). | Thời gian khô tùy vật liệu; tham chiếu hướng dẫn NSX. | ☐ |
|  | Kiểm tra nghiệm thu thử nước (nếu áp dụng) | - Sau 24–48h, bơm nước ngâm thử (bể, sàn vệ sinh), giữ 24h và quan sát rò rỉ. | Theo TCVN 9407:2012, mục 6.6. | ☐ |
|  | Kiểm tra bảo vệ lớp chống thấm | - Quay video sau khi nghiệm thu: lớp bảo vệ (vữa ximăng, lưới, tấm bảo vệ) phủ đều, không làm rách màng. | Tuân thủ hướng dẫn NSX và TCVN 9407:2012. | ☐ |