KIỂM TRA SÀN NHỰA, GỖ

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Thước nhôm dài 2,5m

- Thước kéo: 5m

- Thước góc ke

- Máy lazer (còn hạn kiểm định/hiệu chỉnh)

- Phấn trắng

2, Tài liệu:

- Bản vẽ Shopdrawing chi tiết được duyệt

- Hồ sơ thiết kế thi công chi tiết được duyệt.

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Kiểm tra vật liệu sàn và phụ kiện | Kiểm tra chủng loại, mã màu, độ dày, khóa hèm (nếu có), nẹp, foam, keo; quan sát bề mặt không cong vênh, mẻ góc, trầy xước. | Sàn gỗ: 8–12mm; vinyl/SPC: 3.5–6mm; phụ kiện đồng bộ. | ☐ |
| 2) | Kiểm tra độ ẩm nền / khu vực thi công | Dùng máy đo độ ẩm hoặc kiểm tra bề mặt khô, không thấm, không đọng nước. | Độ ẩm nền ≤12% (gỗ) hoặc khô ráo (vinyl/SPC); khu vực WC phải tách nước hoàn toàn. | ☐ |
| 3) | Kiểm tra độ phẳng nền | Dùng thước 2m hoặc laser; đo độ gồ ghề. | Sai số ≤3mm/2m; nếu không đạt phải cán phẳng trước. | ☐ |
| 4) | Kiểm tra vật cản và mặt bằng M&E | Kiểm tra phào chân tường, cửa, ống xuyên sàn, sàn hoàn thiện khác đã xong chưa. | Thi công sàn sau khi hoàn thiện trần – tường – MEP. | ☐ |
| 5) | Trải lớp foam / lớp lót (nếu có) | Quan sát độ phẳng, liền mạch; không chồng mí; cố định mép. | Sàn gỗ yêu cầu lớp foam cách âm/chống ẩm; SPC thường không cần foam. | ☐ |
| 6) | Lắp đặt sàn – hướng, khóa hèm, khe hở biên | Quan sát hướng lát thẳng theo ánh sáng; kiểm tra mối ghép kín; đo khe hở cách tường. | Khe hở biên 8–10mm; không xô lệch mạch; hèm khóa khít. | ☐ |
| 7) | Kiểm tra keo dán (nếu dùng) | Quan sát độ phủ keo, kiểm tra độ bám; thử kéo nhẹ tấm mẫu. | Sàn nhựa dán keo phải phủ đều, không tạo bọng khí. | ☐ |
| 8) | Lắp đặt nẹp, phào chân tường, kết thúc mép | Kiểm tra kín khít, thẳng đều; đo cao độ sát sàn; kiểm tra vít/keo gắn chắc. | Nẹp kết thúc tại cửa, chuyển tiếp vật liệu; phào che kín khe hở biên. | ☐ |
| 9) | Kiểm tra khe co giãn tại diện tích lớn | Đo khoảng cách mạch giãn hoặc nẹp chuyển tiếp. | Diện tích >60m² hoặc chiều dài >8m cần khe giãn/ nẹp T. | ☐ |
| 10) | Nghiệm thu hoàn thiện tổng thể | Kiểm tra độ phẳng, khe hở, tiếng kêu khi bước; thử đi lại trên bề mặt; quan sát màu sắc đồng đều. | Không phồng rộp, không kêu "cọc cạch", mặt sạch, phẳng, mạch thẳng. | ☐ |