KIỂM TRA SÀN LÁT GẠCH, ĐÁ TỰ NHIÊN

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Thước nhôm dài 2,5m

- Thước kéo: 5m

- Thước góc ke

- Máy lazer (còn hạn kiểm định/hiệu chỉnh)

- Phấn trắng

2, Tài liệu:

- Bản vẽ Shopdrawing chi tiết được duyệt

- Hồ sơ thiết kế thi công chi tiết được duyệt.

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Kiểm tra vật liệu gạch/đá và phụ kiện | Kiểm tra kích thước, độ phẳng, màu sắc, lô sản xuất; kiểm tra gạch không mẻ, cong; phụ kiện: ke cân bằng (nếu cần), dây ron, keo chà ron, keo dán. | Bề mặt đồng màu; độ dày đều; đá tự nhiên phải chọn vân trước khi lát. | ☐ |
| 2) | Kiểm tra nền sàn trước khi lát | Đập kiểm tra rỗng; đo độ phẳng bằng thước 2m; kiểm tra sạch bụi, khô ráo; kiểm tra lớp chống thấm (nếu cần). | Độ phẳng ≤3mm/2m; khu vực WC phải chống thấm xong trước. | ☐ |
| 3) | Định vị tim trục – đường chuẩn – cao độ | Dùng laser/nivo để xác định đường mạch, hướng lát; kiểm tra cao độ hoàn thiện. | Sai số chiều dày hoàn thiện ±3mm; thẳng hàng mạch. | ☐ |
| 4) | Pha cắt gạch/đá | Đo kích thước, kiểm tra cạnh thẳng và mép cắt sạch; mài bo cạnh (nếu cần). | Không để mẻ cạnh; đá tự nhiên phải cắt bằng máy nước. | ☐ |
| 5) | Kiểm tra trộn vữa hoặc keo dán gạch | Quan sát độ sệt; thử độ bám; kiểm tra thời gian sử dụng. | Keo dán đạt độ mở tiêu chuẩn; vữa xi măng phải trộn đúng tỷ lệ. | ☐ |
| 6) | Thi công lát gạch/đá – kiểm tra độ phẳng và khe ron | Dùng thước nhôm 2m, nivo để kiểm tra phẳng; kiểm tra mạch đều; dùng búa cao su gõ kiểm tra rỗng. | Mạch ron 2–3mm (tùy loại); không để gạch rỗng; cần ke cân bằng với gạch kích thước lớn. | ☐ |
| 7) | Kiểm tra thấm hút keo/vữa dưới viên gạch/đá | Gõ kiểm tra âm thanh; nhấc thử viên gạch để kiểm tra mặt tiếp xúc keo ≥75%. | Không đạt phải tháo lát lại. | ☐ |
| 8) | Xử lý chà ron | Kiểm tra màu ron, độ đồng đều; quan sát ron đầy – không rỗng; kiểm tra độ sạch sau khi chà. | Ron đồng đều, mịn; không lem lên mặt gạch/đá. | ☐ |
| 9) | Kiểm tra khe co giãn | Đo vị trí khe co giãn; kiểm tra vật liệu chèn (silicon, keo PU). | Diện tích ≥25m² hoặc chiều dài theo tiêu chuẩn cần khe giãn. | ☐ |
| 10) | Vệ sinh – phủ chống thấm/ chống thấm thẩm thấu (đối với đá tự nhiên) | Kiểm tra bề mặt sạch; thử nước kiểm tra chất phủ (nếu có). | Đá tự nhiên thường phải phủ chống thấm thẩm thấu trước khi bàn giao. | ☐ |
| 11) | Nghiệm thu hoàn thiện tổng thể | Kiểm tra độ phẳng, tiếng bộp, độ đồng màu; dùng đèn chiếu xiên kiểm tra lỗi; kiểm tra khe tiếp giáp tường. | Không phồng, không bộp; màu đồng đều; mặt sàn phẳng, ron thẳng hàng. | ☐ |