SƠN BẢ

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Đèn pin

- Máy lazer (còn hạn kiểm định/hiệu chỉnh)

- Phấn

2, Tài liệu:

- Bản vẽ Shopdrawing chi tiết được duyệt

- Hồ sơ thiết kế thi công chi tiết được duyệt.

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiểm tra vật tư sơn, bột bả | Quay rõ nhãn hiệu, mã sản phẩm, ngày sản xuất, hạn sử dụng; đọc thông số kỹ thuật chính trên bao bì. | Sơn và bột bả đúng chủng loại được phê duyệt; không dùng vật tư hết hạn hoặc bị vón cục. | ☐ |
|  | Kiểm tra điều kiện bề mặt trước khi bả | Quay cận cảnh tường (độ phẳng, sạch bụi, không ẩm ướt, không dính dầu mỡ). Dùng tay chà thử để kiểm tra bụi phấn. | Bề mặt khô, sạch, phẳng, không còn bụi bẩn, không thấm ẩm. | ☐ |
|  | Kiểm tra lớp bột bả lần 1 | Quay thao tác bả, chiều dày lớp bả (dùng thước thép đo mẫu). Sau 1–2h quay lại kiểm tra độ bám dính. | Lớp bả mỏng đều (≤1.5mm), không bong tróc, không lộ vết dao bả. | ☐ |
|  | Kiểm tra xả nhám sau lớp bả 1 | Quay công nhân chà nhám, chiếu đèn nghiêng kiểm tra độ phẳng và độ mịn. | Bề mặt mịn, không còn gợn, bụi được làm sạch. | ☐ |
|  | Kiểm tra lớp bả lần 2 | Quay thao tác bả và bề mặt sau khi khô. Dùng thước dài 2m kiểm tra độ phẳng. | Sai lệch độ phẳng ≤2mm/2m. Không nứt chân chim, không rỗ. | ☐ |
|  | Kiểm tra lớp sơn lót | Quay quá trình lăn sơn lót, chú ý độ phủ và độ thấm hút. Quay nhãn thùng sơn lót. | Sơn lót đồng đều, phủ kín; dùng đúng loại sơn lót của hãng. | ☐ |
|  | Kiểm tra lớp sơn phủ thứ nhất | Quay thao tác sơn, góc lia để thấy độ phủ, không chảy sơn. Sau khi khô, quay kiểm tra màu sắc, độ đều. | Màu đồng đều, không chảy, không sọc. | ☐ |
|  | Kiểm tra lớp sơn phủ thứ hai (hoàn thiện) | Quay toàn bộ mảng tường sau khi khô 24h, lia đèn để thấy khuyết tật nếu có. | Bề mặt đều màu, không vệt, không bọt khí, không sần. | ☐ |
|  | Kiểm tra chi tiết mép, bo, tiếp giáp | Quay cận mép cửa, trần, chân tường; dùng tay gõ nhẹ để kiểm tra độ bám. | Sơn phủ kín, mép sắc nét, không lem, không bong. | ☐ |
|  | Kiểm tra làm sạch và bàn giao | Quay tổng thể khu vực, quay ánh sáng phản chiếu trên tường để thấy độ mịn. | Sạch sẽ, không bụi bột, không dính sơn trên thiết bị khác. | ☐ |