KIỂM TRA CÔNG TÁC XÂY TƯỜNG

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Thước nhôm dài 2,5m

- Thước kéo: 5m

- Thước góc ke

- Máy lazer (còn hạn kiểm định/hiệu chỉnh)

- Phấn trắng

2, Tài liệu:

- Bản vẽ Shopdrawing chi tiết được duyệt

- Hồ sơ thiết kế thi công chi tiết được duyệt.

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiểm tra vật liệu gạch, vữa | Quay rõ nhãn bao xi măng, cát, mác vữa; quay cận viên gạch, đập thử kiểm tra âm thanh, độ cứng. | Gạch đúng loại (gạch đất nung, block, bê tông...), không nứt, mẻ; vữa đúng mác theo thiết kế (M75–M100). | ☐ |
|  | Kiểm tra vệ sinh bề mặt trước khi xây | Quay cận tường, dầm, sàn tại vị trí xây; dùng tay lau thử xem có bụi hoặc dầu mỡ không. | Bề mặt sạch, ẩm vừa phải, không dính dầu hoặc bụi. | ☐ |
|  | Kiểm tra định vị, mốc cao độ, tim trục | Quay thao tác căng dây, đánh dấu mốc tim trục, cao độ. Lia chậm để thấy vị trí so với cột, sàn. | Tim trục sai số ≤5mm; cao độ hàng đầu tiên chuẩn, dây căng thẳng. | ☐ |
|  | Kiểm tra hàng gạch đầu tiên (hàng mực) | Quay toàn bộ hàng đầu tiên, lia ngang và xiên; quay nivo kiểm tra cao độ. | Hàng gạch đầu phẳng, đúng mực, cao độ chuẩn ±5mm; mạch đều. | ☐ |
|  | Kiểm tra mạch vữa | Quay cận mạch đứng, mạch ngang; dùng thước đo độ dày. | Mạch ngang 10±2mm, mạch đứng 10±2mm; no vữa, không rỗng. | ☐ |
|  | Kiểm tra độ thẳng, vuông, phẳng của tường | Lia camera dọc tường, dùng thước nhôm 2m và nivo; đọc số đo sai lệch. | Sai lệch độ thẳng ≤3mm/2m; độ phẳng ≤5mm/3m; vuông góc ±5mm. | ☐ |
|  | Kiểm tra giằng tường, neo cột, thép chờ | Quay chi tiết các vị trí có giằng, neo, đinh chống, thép chờ liên kết. | Giằng đúng vị trí; thép neo đủ chiều dài, cố định chắc chắn. | ☐ |
|  | Kiểm tra chừa lỗ, ống, hộp điện âm tường | Quay vị trí ống, hộp, khe chừa; lia thước đo vị trí và khoảng cách. | Chừa đúng vị trí bản vẽ, không lệch, không nứt quanh ống/hộp. | ☐ |
|  | Kiểm tra vệ sinh, bảo dưỡng sau xây | Quay toàn cảnh sau khi xây xong 1 đoạn hoặc 1 tường; quay việc tưới ẩm bảo dưỡng. | Tường sạch, không dính vữa dư; bảo dưỡng ẩm ≥3 ngày. | ☐ |
|  | Kiểm tra tổng thể trước tô trát | Quay toàn bộ mặt tường; lia chậm các góc, mạch; quay nivo, thước. | Tường phẳng, chắc, mạch đều; không rỗng, không thấm, sẵn sàng tô. | ☐ |